ICS91.120.10

DB

辽宁省地方标准

DB21/Txxxx-2020

P32                                备案号J    -2020

岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程

Technical specification for external thermal insulation composite system based on rock wool

（征求意见稿）

2020—××—××发布               2020—××—××实施

辽  宁  省  住  房  和  城  乡  建  设  厅

联合发布

辽  宁  省  市  场  监  督  管  理  局

辽宁省地方标准

岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程

Technical specification for external thermal insulation composite system based on rock wool

DB21/Txxxx -2020

主编单位：辽宁工业大学

批准部门：辽宁省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXXX

2020 沈阳

- 前  言

为规范岩棉薄抹灰外墙外保温工程的设计、施工与验收，提高建筑节能防火性能，保证外墙外保温工程质量，根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于印发<2019年度辽宁省工程建设地方标准编制/修订计划>的通知》（辽住建科〔2019〕11号）计划要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，依据国家、行业有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对辽宁省地方标准《岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程》DB21/T 2206-2013进行修订。

本规程的主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语和符号；3. 基本规定；4.性能要求；5. 设计要求；6. 施工；7. 质量验收等。

本规程修订的主要技术内容是：

1 调整岩棉板、岩棉条性能指标；

2 新增网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板和定向岩棉板三种复合岩棉保温材料；

3 完善岩棉薄抹灰外墙外保温系统设计、施工与质量验收章节相关条文。

本规程归口管理部门：辽宁省住房和城乡建设厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447652。

本规程由辽宁工业大学负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，请各单位注意收集资料，总结经验，并将有关意见和建议反馈给辽宁工业大学（地址：辽宁省锦州市古塔区士英街169号土木建筑工程学院，邮编：121001，电话：0416-4199306，电子邮件：dfbz_lnit@126.com），以供修订时参考。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要编制人员：

本规程主要审查人员：

- 目  次

1  总则 ………………………………………………………………………………

2  术语和符号 ………………………………………………………………………

2.1 术语 ………………………………………………………………………

2.2 符号 ………………………………………………………………………

3  基本规定 …………………………………………………………………………

4  性能要求 …………………………………………………………………………

4.1  一般规定…………………………………………………………………

4.2  系统性能要求………………………………………………………………

4.3  材料性能要求………………………………………………………………

5　设计要求 ………………………………………………………………………

5.1  一般规定…………………………………………………………………

5.2  抗风荷载设计……………………………………………………………

5.3  热工设计…………………………………………………………………

5.4  构造设计…………………………………………………………………

6　施工 ……………………………………………………………………………

6.1  一般规定…………………………………………………………………

6.2  施工工序…………………………………………………………………

6.3  施工要点…………………………………………………………………

7  质量验收 ………………………………………………………………………

7.1  一般规定…………………………………………………………………

7.2  主控项目…………………………………………………………………

7.3  一般项目…………………………………………………………………

本规程用词说明 ……………………………………………………………………

引用标准名录 ………………………………………………………………………

附：条文说明 ……………………………………………………………………

- Contents

1  General Provisions ……………………………………………………………

2  Terms and Symbols ………………………………………………………………

2.1 Terms ……………………………………………………………………

2.2 Symbols ……………………………………………………………………

3  Basic Requirements ……………………………………………………………

4  Performance Requirements ……………………………………………………

4.1  General Requirements……………………………………………………

4.2  System Performance Requirements…………………………………………

4.3  Material Performance Requirements………………………………………

5　Design  …………………………………………………………………………

5.1  General Requirements…………………………………………………

5.2  Wind Load Resistance Design…………………………………………

5.3  Thermal Design…………………………………………………………

5.4  System Structure Design ……………………………………………

6　 Construction  ………………………………………………………………

6.1  General Requirements……………………………………………………

6.2  Construction Process………………………………………………

6.3  Construction Points …………………………………………………

7  Quality Acceptance …………………………………………………………

7.1  General Requirements……………………………………………………

7.2  Key Items …………………………………………………………

7.3  Ordinary Items …………………………………………………………

List of Quoted Standards  ……………………………………………………………

Addition: Explanation of Provisions ………………………………………

- 1 总则

1.0.1  为贯彻国家和辽宁省建筑节能相关规定，提高建筑节能工程防火等级，规范岩棉薄抹灰外墙外保温系统的工程应用，保证工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

条文说明：建筑防火问题，是关系到人民生命财产安全的重大问题，在外墙外保温工程中应引起充分的关注和高度的重视。随着经济发展，辽宁省高层建筑已经成为城市建筑的主流，应更加关注建筑的防火安全性。国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）已经明确了A级保温材料的使用范围。在使用A级保温材料组成的外墙外保温系统中，岩棉薄抹灰外墙外保温系统是一种比较成熟的外保温技术，建筑外墙外保温用岩棉制品也是目前辽宁地区使用较为广泛的外墙保温材料。《岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程》DB 21/T 2206-2013发布实施以来，对推动辽宁省建筑节能行业的发展起到了促进作用。随着我省外墙外保温系统质量要求不断提高，以及国内岩棉行业自身技术发展进步，原有标准已不能满足实际情况，因此对该标准进行修订。

1.0.2  本规程适用于新建、改建和扩建的民用建筑以及既有民用建筑节能改造的岩棉薄抹灰外墙外保温工程的设计、施工及质量验收。

条文说明：本条明确本标准适用范围。既有民用建筑节能改造工程改造前，应对基层墙体墙面进行处理，使其满足设计和施工要求。

1.0.3  岩棉薄抹灰外墙外保温系统应进行抗风荷载设计和热工设计。

条文说明：由于岩棉的抗拉强度较低，在设计时依据所选择的岩棉材料种类、岩棉型号、施工工艺及建筑本身的特点进行抗风荷载设计。有节能要求的建筑外墙，应参考不同气候区的节能标准和不同的建筑类型对外墙传热系数和热惰性的不同要求等，开展热工设计。

1.0.4  岩棉薄抹灰外墙外保温系统采用的材料应配套供应。对材料和施工质量的特别要求，应在设计文件上注明。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温系统的性能是由系统各组成材料及配件的配套性和相容性决定的。为保证工程质量，明确质量责任，应由系统供应方完成对保温系统、组成材料、以及组成材料之间的匹配性能的各种测试，提供全部材料和配件，并对系统性能负责。岩棉薄抹灰外墙外保温系统组成材料及配件由系统供应方统一供应，这也避免了在工程产生质量问题时，各材料供应方互相推诿责任，建设方不易追究责任的问题。

1.0.5  岩棉薄抹灰外墙外保温系统的工程设计、施工及质量验收等除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和辽宁省现行有关标准的规定。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温系统的材料性能、工程设计、施工及质量验收中，凡涉及国家、行业和辽宁省相关标准或规定，应同时遵守标准或规定的要求，特别是其中的强制性条文。与本标准密切相关的国家、行业现行标准主要有《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483等。

- 2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1  岩棉薄抹灰外墙外保温系统 external thermal insulation composite system based on rock wool

由岩棉保温层、抹面层、饰面层和固定材料（锚固件、胶粘剂等）构成，并固定在外墙外表面的非承重保温构造总称。

2.1.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程engineering of external thermal insulation composite system based on rock wool

将岩棉薄抹灰外墙外保温系统通过施工，安装固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。

2.1.3  岩棉板 rock wool slab

以熔融火成岩为主要原料喷吹成纤维，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂，经压制、固化、切割制成的板状制品。

2.1.4  岩棉条 rock wool lamella

岩棉板按一定的间距切割，翻转90°使用的条状制品，其主要纤维层方向与表面垂直。

2.1.5  网织增强岩棉板 mesh-stitched enhanced rock wool board

用玄武岩纤维有捻纱线将岩棉板及其覆盖其表面的玻璃纤维网格布经纬向整体缝合形成对岩棉板有增强作用的保温板。

2.1.6  增强竖丝岩棉复合板 reinforced vertical rock wool composite board

以多条同宽度岩棉条竖向拼装的板材为芯材，表面复合玻纤网聚合物砂浆或聚氨酯水泥基界面增强卷材而制成的预制板材。

2.1.7 定向岩棉板 oriented stone wool board

定向岩棉板是将岩棉通过特殊工艺编织为由两种或两种以上不同密度等级分层次构成的、在使用时具有方向性特征的岩棉板制品。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温系统包括岩棉板及定向岩棉板外保温系统、岩棉条外保温系统、网织增强岩棉板外保温系统、增强竖丝岩棉复合板外保温系统。岩棉板是由熔融火成岩为主要原料喷吹成纤维并逐层堆积，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂，经压制、固化、切割制成的板状制品，纤维层方向与表面平行。定向岩棉板是将岩棉通过特殊工艺编织为由两种或两种以上不同密度等级分层次构成的、在使用时具有方向性特征的岩棉板制品。岩棉条是将岩棉板翻转90°使用，纤维层方向与表面垂直。网织增强岩棉板是用玄武岩纤维有捻纱线将岩棉板及覆盖其表面的玻璃纤维网格布整体缝合形成，纤维层方向与表面平行。增强竖丝岩棉复合板是以多条同宽度岩棉条竖向拼装，并表面复合玻纤网聚合物砂浆或聚氨酯水泥基界面增强卷材而制成的预制板材。因此岩棉条、网织增强岩棉板和增强竖丝岩棉复合板的强度远高于岩棉板的强度。对于不同纤维层方向、不同强度、不同复合材料的保温材料，形成了不同的保温系统构造及相应技术。

2.1.8  基层墙体 substrate

建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体，可以是混凝土墙体或各种砌体墙体。

2.1.9  抹面层 base coat

抹在岩棉保温层，中间夹有耐碱玻纤网格布，保护保温层并具有防裂、防水、抗冲击作用的构造层。

2.1.10  饰面层 finish coat

对岩棉外保温系统起装饰和保护作用的外装饰构造层。

2.1.11  胶粘剂 adhesive

由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，用于岩棉保温层与基层墙体粘结的聚合物砂浆。

2.1.12  抹面胶浆 rendering coat mortar

由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，具有一定柔韧性及良好粘结性能、防水性能的聚合物砂浆。

2.1.13  耐碱型玻璃纤维网格布alkali-proof glass fiber net

由耐碱玻纤加工而成，或经过耐碱处理的玻纤网格布，作为增强材料置于抹面胶浆中，用以提高抹面层的机械强度和抗裂性，简称玻纤网。

2.1.14  锚栓 anchor

由尾端带有圆形锚盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成，用于将岩棉保温层固定于基层墙体的机械固定件。

2.1.15  配件 accessories

岩棉薄抹灰外墙外保温系统中起辅助作用的配件，如铝合金托架、PVC护角线条、PVC滴水线条等。

2.2 符号

2.2.1  材料性能指标：

| C | ——锚盘刚度； |
| --- | --- |
| Fk | ——锚栓抗拉承载力标准值； |
| FRk | ——锚栓抗拉承载力标准值； |
| TR | ——岩棉抗拉强度等级。 |

2.2.2  抗风荷载设计：

| Fp | ——单个锚栓抗拉承载力取值； |
| --- | --- |
| K | ——岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载安全系数； |
| TR | ——岩棉抗拉强度等级； |
|  | ——风荷载标准值； |
|  | ——岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载承载力标准值； |
|  | ——高度z处的阵风系数； |
|  | ——风荷载局部体型系数； |
|  | ——风压高度变化系数； |
|  | ——基本风压； |
| nA | ——单位面积岩棉板薄抹灰外墙外保温系统锚栓数量； |
|  | ——锚栓群锚折减系数； |
|  | ——岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板抗拉强度标准值； |
|  | ——岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板有效粘结面积率。 |

2.2.3  热工设计：

| λ | ——导热系数； |
| --- | --- |
| S | ——蓄热系数。 |

条文说明：本标准中计算内容较多，涉及大量符号，本节将符号统一列出，以便查找。

- 3 基本规定

3.0.1  岩棉薄抹灰外墙外保温系统在重力、风荷载、温湿度、地震以及主体结构变形等的作用下应与主体结构安全连接；在正常使用状态下，不应产生裂缝、空鼓或脱落。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温系统由于处于外墙外侧，时刻受到外界环境热胀冷缩、湿涨干缩的影响，基层墙体的变形、风荷载、地震作用等都会在岩棉薄抹灰外墙外保温系统中产生内力，使得岩棉薄抹灰外墙外保温系统处于复杂的受力状态下。因此在选用岩棉薄抹灰外墙外保温系统的固定技术和构造时，应综合考虑这些因素，保证岩棉薄抹灰外墙外保温系统与基层墙体可靠连接，保证其在正常使用状态下不产生裂缝或空鼓，保证其在地震发生时不从基层墙体上脱落，以免伤人，造成地震的次生灾害。

3.0.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程应采用单一安全系数法进行抗风荷载设计，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载要求。

条文说明：根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068和《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的相关规定，对于岩棉薄抹灰外墙外保温系统的抗风荷载承载力的分析，可以按照建筑结构单一安全系数法进行分析计算。现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载有明确规定，应遵照执行。

3.0.3  岩棉薄抹灰外保温工程的保温隔热性能和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176及辽宁省现行相关建筑节能设计标准的相关规定。

条文说明：现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176及辽宁省现行相关建筑节能设计标准对墙体保温的保温隔热性能和防潮性能均有明确规定，应遵照执行。

3.0.4  岩棉薄抹灰外墙外保温工程的防火安全性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

条文说明：现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对墙体保温系统的防火要求和墙体的耐火极限均有明确的规定，应遵照执行。

3.0.5  岩棉薄抹灰外墙外保温系统及其各组成材料的环保要求应符合现行行业标准《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483及现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的相关规定。

条文说明：有关岩棉薄抹灰外墙外保温系统及其各组成材料的环保要求应满足现行行业标准《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483及现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的相关规定。

3.0.6  岩棉薄抹灰外墙外保温工程的各组成材料应彼此相容、具有物理化学稳定性及防腐性。各组成材料及配件应成套提供。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温工程的质量是由各组成材料及配件的配套性和相容性决定的。为保证工程质量，明确质量责任，应由系统供应方完成对系统、组成材料以及组成材料之间的匹配性能测试，提供全部材料及配件，并对系统性能负责。因此，岩棉薄抹灰外墙外保温工程的组成材料及配件应由供应方成套提供。

3.0.7  岩棉薄抹灰外墙外保温工程不应采用饰面砖做饰面层，应采用具有透气性的饰面砂浆或水性涂料。

3.0.8  下列情况的砌体外墙不宜采用岩棉薄抹灰外墙外保温系统：

1 外墙所用块体为水泥炉渣空心砖或水泥炉渣空心砌块；

2 外墙所用块体为壁厚小于15mm的烧结空心砖或烧结空心砌块；

3 外墙所用块体为壁厚小于20mm的混凝土小型空心砌块；

4 砌体强度等级低于MU10；

5 砌筑砂浆强度等级低于M5。

3.0.9  岩棉薄抹灰外墙外保温工程适用建筑的高度应不大于100m，岩棉制品厚度应不大于140mm。如超出，需经专家论证并确定施工方案。

3.0.10  在正确使用和正常维护的条件下，岩棉薄抹灰外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。

- 4 性能要求

4.1 一般规定

4.1.1  岩棉板、岩棉条、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板及定向岩棉板的性能指标应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的相关规定。

4.1.2  岩棉板薄抹灰外墙外保温系统、岩棉条薄抹灰外墙外保温系统、网织增强岩棉板薄抹灰外墙外保温系统、增强竖丝岩棉复合板薄抹灰外墙外保温系统及定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统，统称为岩棉薄抹灰外墙外保温系统，其性能指标应符合现行国家标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480的相关规定。

4.2 系统性能要求

4.2.1  岩棉薄抹灰外墙外保温系统的性能指标应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 岩棉薄抹灰外墙外保温系统的主要性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性能 | 耐候试验后外观 |  | 不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 | JG/T 429 |
|  | 抹面层与保温层拉伸粘结强度（MPa） | 岩棉板/定向岩棉板 | 不小于其垂直于板面的抗拉强度，破坏发生在岩棉内 |  |
|  |  | 岩棉条/网织增强岩棉板/增强竖丝岩棉复合板 | ≥0.10，破坏发生在岩棉内 |  |
| 吸水量（g/m2） |  |  | ≤500 | GB/T 29906 |
| 不透水性 |  |  | 2h不透水 | GB/T 29906 |
| 抗冲击性能 | 建筑物二层及以上墙面 |  | 3J 级 | GB/T 29906 |
|  | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 |  | 10J 级 |  |
| 水蒸气透过性能 | 防护层水蒸气渗透阻 （m2•h•Pa/g） | 混凝土基层 墙体 | ≤2.83×103 | GB/T 17146 |
|  |  | 非混凝土基层墙体 | ≤2.10×103 |  |
| 耐冻融性能 | 冻融循环试验后外观 |  | 30次冻融循环后防护层无空鼓、脱落，无渗水裂缝 | GB/T 29906 |
|  | 抹面层与保温层拉伸粘结强度（MPa） | 岩棉板/定向岩棉板 | 不小于其垂直于板面的抗拉强度，破坏发生在岩棉内 |  |
|  |  | 岩棉条 | ≥0.10，破坏发生在岩棉内 |  |
|  |  | 网织增强岩棉板 | ≥0.10，破坏发生在岩棉内 | JGJ/T 110 |
|  |  | 增强竖丝岩棉复合板 | ≥0.10，破坏发生在岩棉内 | GB/T 29906 |

条文说明：本条对岩棉薄抹灰外墙外保温系统的各项主要性能指标及试验方法做出了规定。

4.3 材料性能要求

4.3.1  岩棉板和岩棉条

1 岩棉板和岩棉条的性能指标应符合表4.3.1-1的规定。

表4.3.1-1 岩棉板和岩棉条性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩棉板 | 岩棉条 |  |
| 密度（kg/m3） |  | ≥140 | ≥100 | GB/T 5480 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 |  | GB/T 5480 |
| 尺寸稳定性（%） |  | ≤1.0 |  | GB/T 8811 |
| 垂直于表面的抗拉强度 （MPa） | TR100 | — | ≥0.10 | GB/T 30804 |
|  | TR15 | ≥0.015 | — |  |
|  | TR10 | ≥0.010 | — |  |
| 湿热抗拉强度保留率（%） |  | ≥50 |  | GB/T 30804 |
| 横向剪切强度标准值Fτk（kPa） |  | — | ≥20 | GB/T 32382 |
| 横向剪切模量（MPa） |  | — | ≥1.0 |  |
| 导热系数 [W/（m•K）] |  | ≤0.040 | ≤0.046 | GB/T 10295 GB/T 10294 |
| 吸水量（部分浸入） （kg/m2） | 24h | ≤0.4 | ≤0.5 | GB/T 30805 |
|  | 28d | ≤1.0 | ≤1.5 | GB/T 30807 |
| 质量吸湿率（%） |  | ≤1.0 |  | GB/T 5480 |
| 燃烧性能 |  | A（A1）级 |  | GB 8624 |

2 岩棉板长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm；岩棉条长度不宜大于1200mm，宽度不宜小于150mm。岩棉板、岩棉条尺寸和密度的允许偏差应符合表4.3.1-2的规定。

表4.3.1-2 岩棉板、岩棉条尺寸和密度允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岩棉板 | 岩棉条 |  |
| 长度（mm） | +10，-3 |  | GB/T 5480 |
| 宽度（mm） | +5，-3 | ±3 |  |
| 厚度（mm） | +3，0 | +2，0 |  |
| 直角偏离度（mm/m） | ≤5 |  |  |
| 平整度偏差（mm） | ≤6 |  |  |
| 密度允许偏差（%） | ±10 |  |  |

条文说明：本条对外墙外保温用岩棉板和岩棉条的基本性能做出规定。相比原标准，主要做了如下调整：

1 湿热拉伸强度保留率为耐久性的一个重要指标，是通过加速老化试验测定前后抗拉强度的，得到强度保留率的值。《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483和《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975均提出相应要求，因此增加该指标。

2 剪切强度和剪切模量指标主要是针对垂直纤维岩棉板提出的，粘结在基层墙体上的岩棉板需承受自重（含饰面层）和风荷载对其在垂直方向和水平方向造成的剪切作用，因此需要有抗剪切性能。由于自身纤维排布方式不同，垂直纤维岩棉板在两个方向的剪切性能相差较大，因此增加该指标。

3 综合考虑保温性能和强度要求，规定岩棉条的导热系数（25℃）不大于0.046 W/（m•K），岩棉板的导热系数（25℃）不大于0.040 W/（m•K）。

4 通常认为酸度系数高，岩棉的化学稳定性好。但酸度系数越高，熔化温度也越高，增加生产成本和能源消耗。综合考虑建筑保温工程使用寿命和实际生产可能，规定酸度系数指标不低于1.8。

5 对岩棉板和岩棉条尺寸和密度允许偏差做出规定。由于岩棉板和岩棉条密度较大，若尺寸太大，则因自重过大增加现场施工的难度，影响施工效率。此外制品尺寸的一致性也是非常重要的，厚度不一致，会造成墙面不平整，长度或宽度不一致或形状不规整，会造成拼接处缝隙大，增加施工难度，影响保温效果。

4.3.2  网织增强岩棉板

1 网织增强岩棉板的主要性能指标应符合表4.3.2-1的规定。

表4.3.2-1 网织增强岩棉板主要性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | 100~120 | GB/T 5480 |
| 垂直于表面的抗拉强度（MPa） | ≥0.10 | GB/T 30804 |
| 导热系数[W/（m•K）] | ≤0.038 | GB/T 10295 |
| 尺寸稳定性（%） | ≤0.2 | GB/T 25975 |
| 燃烧性能 | A（A1）级 | GB 8624 |

2 网织增强岩棉板长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm，网织间距不宜大于65mm，线迹长度不宜大于40mm，网织所用针的直径不应大于6mm。网织增强岩棉板尺寸、密度和网织间距的允许偏差应符合表4.3.2-2的规定。

表4.3.2-2 网织增强岩棉板尺寸、密度和网织间距的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm） | +10，-3 | GB/T 5480 |
| 宽度（mm） | ±3 |  |
| 厚度（mm） | ±2 |  |
| 直角偏离度（mm/m） | ≤5 |  |
| 平整度偏差（mm） | ≤6 |  |
| 密度允许偏差（%） | ±10 |  |
| 网织间距（mm） | ±2 | GB/T 7689.2 |

4.3.3  增强竖丝岩棉复合板

1 增强竖丝岩棉复合板有表面复合玻纤网聚合物砂浆和表面复合聚氨酯水泥基界面增强卷材两种形式。

2 增强竖丝岩棉复合板（表面复合玻纤网聚合物砂浆）的主要性能指标应符合表4.3.3-2的规定。

表4.3.3-2增强竖丝岩棉复合板（表面复合玻纤网聚合物砂浆）的主要性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩棉条 |  | 应符合表4.2.1-1的规定 |  |
| 单位面积质量（kg/m2） | 厚度≤150mm | ＜20 | GB/T 5480 |
|  | 150mm＜厚度≤200mm | 20~30 |  |
| 吸水量（kg/m2） |  | ≤0.5 | GB/T 25975 |
| 抗冲击性 |  | 3J 级 | GB/T 29906 |
| 不透水性 |  | 防护层内侧未渗透 | GB/T 29906 |
| 水蒸气透过性能[g/（m2h）] |  | 防护层水蒸气透过量≥1.67 | GB/T 17146 |

3 增强竖丝岩棉复合板（表面复合聚氨酯水泥基界面增强卷材）的主要性能指标应符合表4.3.3-3的规定。

表4.3.3-3增强竖丝岩棉复合板（表面复合聚氨酯水泥基界面增强卷材）的主要性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） |  | ≥100 | GB/T 5480 |
| 垂直于表面的抗拉强度（MPa） |  | ≥0.10 | GB/T 30804 |
| 导热系数 [W/（m•K）] |  | ≤0.040 | GB/T 10294 GB/T 10295 |
| 吸水量（部分浸入） （kg/m2） | 24h | ≤0.2 | GB/T 30805 |
|  | 28d | ≤0.4 | GB/T 30807 |
| 质量吸湿率（%） |  | ≤0.5 | GB/T 5480 |
| 燃烧性能 |  | A（A1）级 | GB 8624 |

4 增强竖丝岩棉复合板长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm。芯材表面聚合物砂浆或聚氨酯涂覆均匀，且无漏涂现象。增强竖丝岩棉复合板尺寸允许偏差应符合表4.3.3-4的规定。

表4.3.3-4 增强竖丝岩棉复合板的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm） | ±5 | GB/T 5480 |
| 宽度（mm） | ±3 |  |
| 厚度（mm） | +2,0 |  |
| 直角偏离度（mm/m） | ≤5 |  |
| 平整度偏差（mm） | ≤6 |  |

4.3.4  定向岩棉板

1 定向岩棉板的性能指标应符合表4.3.4-1的规定。

表4.3.4-1 定向岩棉板的主要性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定向岩棉板(I) | 定向岩棉板(II) |  |
| 密度（kg/m3） |  | ≤120 | ≤140 | GB/T 5480 |
| 垂直于表面的抗拉强度 （MPa） | TR10 | ≥0.010 | ≥0.015 | GB/T 30804 |
|  | TR15 | — | ≥0.015 |  |
| 表层抗拉强度（MPa） |  | ≥0.012 | ≥0.020 |  |
| 吸水量（部分浸入） （kg/m2） | 24h | ≤0.4 | ≤0.05 | GB/T 30805 |
|  | 28d | ≤1.0 | ≤1.5 | GB/T 30807 |
| 导热系数 [W/（m•K）] |  | ≤0.035 | ≤0.035 | GB/T 10295 GB/T 10294 |
| 燃烧性能 |  | A（A1）级 |  | GB 8624 |

2 定向岩棉板长度不宜大于1200mm，宽度不宜大600mm。定向岩棉板尺寸允许偏差应符合表4.3.4-2的规定。

表4.3.4-2 定向岩棉板的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | +10，-10 | GB/T 5480 |
| 长度（mm） | +10，-5 |  |
| 宽度（mm） | +5，-3 |  |
| 厚度（mm） | +3,0 |  |
| 直角偏离度（mm/m） | ≤5 |  |
| 平整度偏差（mm） | ≤6 |  |

4.3.5  胶粘剂

胶粘剂的主要技术性能应符合表4.3.5的规定。

表4.3.5 胶粘剂主要性能要求

| 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（MPa） | 标准状态 |  | ≥0.60 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.30 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.60 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与岩棉条/网织增强岩棉板/增强竖丝岩棉复合板） | 标准状态 |  | ≥0.10，破坏在岩棉内 |  |
|  | 耐水 强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.03，破坏在岩棉内 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10，破坏在岩棉内 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |

注：用于岩棉板、定向岩棉板薄抹灰外保温系统的胶粘剂，应同样测试与其岩棉条的拉伸粘结强度

4.3.6  抹面胶浆

抹面胶浆的主要技术性能应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6 抹面胶浆主要性能要求

| 项目 |  |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa） （与岩棉条/网织增强岩棉板/增强竖丝岩棉复合板） |  | 标准状态 |  | ≥0.10，破坏在岩棉内 | GB/T 29906 |
|  |  | 冻融后 |  |  |  |
|  |  | 耐水 强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.03，破坏在岩棉内 |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10，破坏在岩棉内 |  |
| 吸水量（kg/m2） |  |  |  | ≤0.5 |  |
| 抗冲击（J） |  |  |  | ≥3 |  |
| 不透水性 |  |  |  | 抹面层内侧无水渗透 |  |
| 可操作时间（h） |  |  |  | 1.5～4.0 |  |
| 柔韧性 | 压折比 |  |  | ≤3 |  |
|  | 开裂应变（非水泥基）（％） |  |  | ≥1.5 |  |

注：用于岩棉板、定向岩棉板薄抹灰外保温系统的抹面胶浆，应同样测试与其岩棉条的拉伸粘结强度

4.3.7  玻纤网

玻纤网的主要性能指标应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7 玻纤网主要性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥160 | GB/T 9914.3 |
| 耐碱拉伸断裂强力(经向、纬向)（N/50mm） | ≥1000 | GB/T 20102 |
| 耐碱断裂强力保留率（经向、纬向）（%） | ≥50 |  |
| 断裂伸长率（经向、纬向）（%） | ≤5.0 | GB/T 7689.5 |

4.3.8  锚栓应符合下列规定

1 锚栓的塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造，不应使用再生材料。锚栓的钢制件应采用不锈钢或经过表面防锈防腐处理的碳钢制造。

2 锚栓长度不应小于有效锚固深度、基层墙体找平层、岩棉保温层和胶粘剂厚度之和。

3 锚栓主要性能指标应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 锚栓性能指标

| 项目 |  | 岩棉板/定向岩棉板 | 岩棉条/网织增强岩棉板/增强竖丝岩棉复合板 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉承载力标准值Fk（kN） | 普通混凝土墙体(C25) | ≥1.20 | ≥0.60 | JG/T 366 |
|  | 实心砌体墙体（MU15） | ≥0.80 | ≥0.50 |  |
|  | 多孔砖砌体墙体（MU15） | — | ≥0.40 |  |
|  | 混凝土空心砌块墙体（MU10） | — | ≥0.30 |  |
|  | 蒸压加气混凝土砌块墙体（A5.0） | ≥0.60 | ≥0.30 |  |
| 锚盘抗拉拔力标准值FRK （kN） |  | ≥1.20 | ≥0.50 |  |
| 锚盘直径(mm) |  | ≥60 |  |  |
| 膨胀套管直径（mm） |  | ≥8 |  |  |
| 锚盘刚度（kN/mm） |  | — | ≥0.50 | JGJ/T 480 |

4.3.9  饰面材料应采用柔性腻子和透气性好的水性涂料、饰面砂浆等，饰面材料应与保温系统及组成材料相容，其性能指标应符合外墙建筑涂料等相关标准的要求。

4.3.10  托架、托架锚栓、护角线条、滴水线条、垫片等配件中的塑料件应采用原生料制造，不应使用再生材料。铝合金件应采用阳极氧化处理。钢制件应采用不锈钢或经过表面防锈防腐处理的碳钢制造。

- 5 设计要求

5.1 一般规定

5.1.1  外墙外保温工程设计应选用适宜的岩棉薄抹灰外墙外保温系统，不得更改系统构造和组成材料。

5.1.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程热工设计应符合下列规定：

1 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施；

2 宜采取相应的措施，减少金属构件、托架等热桥影响。

条文说明：本条依据现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的规定制定。门窗洞口、出挑构件、封闭阳台等热桥部位的传热损失相当大，因此应采取保温技术措施。对各类固定于墙体的金属构件或支架、锚栓、穿墙管道等应考虑他们的热桥影响，并采取相应措施。

5.1.3  岩棉薄抹灰外墙外保温工程防水防裂设计应符合下列规定：

1 外保温与其他构件接缝处应有柔性防水密封及防裂措施；

2 水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理；

3 在岩棉薄抹灰外墙外保温工程上安装设备或管道应固定于基层墙体上，并应做密封和防水设计。

条文说明：为防止雨水渗入保温层和基层墙体，导致系统保温性能降低及使用功能受影响，本条对岩棉薄抹灰外墙外保温工程的防水防裂设计提出要求。

5.1.4  岩棉薄抹灰外墙外保温工程中首层墙面、阳台和门窗角等易受碰撞的部位，应采取附加防撞保护措施，且满足抗冲击强度10J的要求。

5.1.5  岩棉薄抹灰外墙外保温工程设计图纸应绘制勒脚、窗口、变形缝、挑檐、女儿墙等特殊部位保温构造详图。

5.2 抗风荷载设计

5.2.1  岩棉薄抹灰外墙外保温工程应依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009，结合本地区气候条件和建筑物实际情况，进行抗风荷载计算。

5.2.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载承载力应符合下式规定：

（5.2.2）

式中，——风荷载标准值（kN/m2）；

——岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载承载力标准值（kN/m2）；

——岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载安全系数。

5.2.3  风荷载标准值应按下式计算：

（5.2.3）

式中，——风荷载标准值（kN/m2）；

——高度z处的阵风系数，现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的离地面10m高度取值；

——风荷载局部体型系数，按表5.2.3取值；

——风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值；建筑物高度一半及以上部位的离地面高度取建筑物离地面最大高度，建筑物高度一半以下部位取建筑物离地面最大高度的一半；

——基本风压，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的重现期R为50年的值取用（kN/m2）。

表5.2.3 风荷载局部体型系数取值

| 类别 | 局部体型系数 |
| --- | --- |
| 墙面（含山墙） | -1.4 |
| 墙角、墙边、阳台、雨蓬、檐口、遮阳板、空调板、边棱处的装饰线条等突出构建 | -2.0 |

5.2.4  岩棉与基层墙体连接以锚固与粘结相结合的方式，岩棉板和定向岩棉板以锚固为主，岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板以粘结为主。薄抹灰外墙外保温工程的抗风荷载承载力标准值应符合下列规定：

1 计算岩棉板、定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的抗风荷载承载力时，应仅计入锚栓的抗拉承载力；

2 计算岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板薄抹灰外墙外保温工程的抗风荷载承载力时，应仅计入系统有效粘结面积部分的抗拉承载力。

5.2.5  岩棉板或定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的抗风荷载承载力标准值应按下式计算：

（5.2.5）

式中，——岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载承载力标准值（kN/m2）；

——单个锚栓抗拉承载力取值，按表5.2.5-1取值（kN）；

nA——单位面积岩棉板或定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统锚栓数量（个/m2）；

——锚栓群锚折减系数，按表5.2.5-2取值。

表5.2.5-1 单个锚栓抗拉承载力取值（kN）

| 基层墙体类型 | 单个锚栓抗拉承载力取值 |
| --- | --- |
| 普通混凝土墙体（不小于C25） | 0.56 |
| 实心砌体墙体（不小于MU15） | 0.47 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙体（不小于A5.0） | 0.38 |

表5.2.5-2 锚栓群锚折减系数取值

| 单位面积岩棉板/定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统锚栓数量nA（个/m2） | 锚栓群锚折减系数 |
| --- | --- |
| 6≤nA<11 | 1.00 |
| 11≤nA<14 | 0.95 |
| nA≥14 | 0.90 |

5.2.6  岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板薄抹灰外墙外保温工程的抗风荷载承载力标准值应按下式计算：

（5.2.6）

式中，——岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载承载力标准值（kN/m2）；

——岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板抗拉强度标准值，取80kN/m2；

——岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板有效粘结面积率，取70%。

5.2.7  岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载安全系数K取值应符合表5.2.7的规定。

表5.2.7 岩棉薄抹灰外墙外保温工程抗风荷载安全系数K

| 工程类型 | 安全系数K |
| --- | --- |
| 岩棉板、定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程 | 3.3 |
| 岩棉条、网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板薄抹灰外墙外保温工程 | 11.7 |

5.3 热工设计

5.3.1  岩棉薄抹灰外墙外保温工程的热工设计应满足国家和辽宁省现行相关标准的规定。

5.3.2  计算岩棉板、岩棉条、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板或定向岩棉板的厚度时，其导热系数、蓄热系数、修正系数的取值宜符合表5.3.2规定。

表5.3.2 岩棉板、岩棉条、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板或定向岩棉板的热工参数

| 类型 | 导热系数λ［W/(m·K)］ | 蓄热系数S ［W/(m2·K)］ | 修正系数a |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.70 | 1.10 |
| 岩棉条 | 0.046 | 0.75 |  |
| 网织增强岩棉板 | 0.038 | 0.70 |  |
| 增强竖丝岩棉复合板（表面复合玻纤网聚合物砂浆） | 0.046 | 0.75 |  |
| 增强竖丝岩棉复合板（表面复合聚氨酯水泥基界面增强卷材） | 0.040 | 0.70 |  |
| 定向岩棉板 | 0.035 | 0.70 |  |

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温系统用于民用建筑的外墙外保温时，应按国家现行有关标准的规定经节能计算后确定。有关计算方法和计算参数可按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176等的规定执行。

5.3.3  严寒和寒冷地区采暖期间，岩棉薄抹灰外墙外保温工程重量湿度允许增量应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。当基层墙体为砌体时，严寒和寒冷地区基层墙体宜采用隔汽措施。

5.4构造设计

5.4.1  岩棉薄抹灰外墙外保温系统的基本构造应符合下列规定：

1 岩棉薄抹灰外墙外保温系统分为单层网系统和双层网系统，其基本构造应分别符合表5.4.1-1和表5.4.1-2的规定。

表5.4.1-1单层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统基本构造

| 基层① | 保温系统基本构造 |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层② | 保温层③ | 抹面层④ | 饰面层⑤ |  |
| 混凝土墙、砌体墙（基层水泥砂浆找平处理） | 胶粘剂 | 岩棉板、岩棉条、 增强竖丝岩棉复合板、定向岩棉板 | 抹面胶浆压入单层玻纤网，锚栓固定 | 涂料、饰面砂浆等柔性饰面材料 |  |

表5.4.1-2双层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统基本构造

| 基层① | 保温系统基本构造 |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层② | 保温层③ | 抹面层④ | 饰面层⑤ |  |
| 混凝土墙、砌体墙（基层水泥砂浆找平处理） | 胶粘剂 | 岩棉板、岩棉条、网织增强岩棉板1、 增强竖丝岩棉复合板、定向岩棉板 | 抹面胶浆压入双层玻纤网，锚栓固定 | 涂料、饰面砂浆等柔性饰面材料 |  |

注：1 采用网织增强岩棉板的外墙外保温系统参见双层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统基本构造，网织玻纤网为第一层玻纤网

5.4.2  岩棉贴砌方式应符合下列规定：

1 岩棉粘贴面应进行表面处理；

2 岩棉条宜采用条粘法粘贴，岩棉板、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板、定向岩棉板宜采用点框法粘贴；岩棉条、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板的有效粘结面积不得小于80%，岩棉板、定向岩棉板的有效粘结面积不得小于60%；

3 墙面岩棉应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝，墙角处岩棉保温材料应交错互锁（图5.4.2-1）；

4 门窗洞口四角处不得拼接，应采用整块或整条岩棉切割成型，岩棉保温材料接缝应离开角部至少200mm（图5.4.2-2）。岩棉保温层的岩棉竖缝应错缝粘贴，竖缝距外墙转角处或门窗洞口边的距离不应小于200mm。

图5.4.2-1  岩棉排布示意            图5.4.2-2  门窗洞口岩棉排布示意

5.4.3  玻纤网铺设应满足下列要求：

1 岩棉薄抹灰双层网系统首层玻纤网应对接，第二层玻纤网应互相搭接，搭接宽度不应小于100mm；

2 岩棉薄抹灰单层网系统玻纤网应互相搭接，搭接宽度不应小于100mm；

3 门窗洞口四个侧边的外转角应采用玻纤网进行防撞加强处理，并应在洞口四角沿45°方向加贴200mm×300mm的玻纤网进行防裂增强处理（图5.4.3）。

4 岩棉薄抹灰单层网系统在建筑首层应设双层玻纤网。

图5.4.3 门窗洞口增强处理示意

1-岩棉；2-门窗洞口；3-窗框；4-玻纤网

条文说明：本条明确了玻纤网铺设设计要求。门窗洞口四角部位应力集中，采取加强措施，可防止角部开裂。岩棉本身的结构较松软，垂直于板面方向的抗拉强度较低，且表面不平整，在建筑首层中设置双层玻纤网对于岩棉薄抹灰外墙外保温工程的质量是十分必要的。

5.4.4  锚固件设置应满足下列要求：

1 锚栓类型的选择应根据荷载大小及基层墙体材料性能确定；

2 锚栓的设置数量应经抗风荷载计算确定，且不少于6个/m2，分布均匀；

3 当基层墙体为混凝土、烧结空心砖、混凝土小型空心砌块时，锚栓的有效锚固深度（不包括找平层）应不小于30mm；当基层墙体为加气混凝土砌块时，锚栓的有效锚固深度（不包括找平层）应不小于50mm。

条文说明：本条对锚栓数量做出最低要求，实际工程锚栓数量应根据基层墙体类型、楼层高度，经抗风荷载计算确定。

5.4.5  当基层墙体为空心砖或混凝土小型空心砌块，且壁厚小于25mm时，应在基层墙体外侧设置25mm厚强度等级不小于M15，并与基层墙体结合牢固的水泥砂浆抹灰层。

5.4.6  岩棉板、定向岩棉板、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板的长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm；岩棉条长度不宜大于1200mm，宽度不宜小于150mm。

5.4.7  抹面胶浆厚度单层网应为3mm～5mm，双层网应为5mm～7mm。

5.4.8  外墙阳角、阴角应进行增强处理。

5.4.9  托架设置应满足下列要求：

1 应从建筑物首层勒脚部位开始设置外保温系统支撑托架，勒脚部位托架离散水坡高度应满足结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏的要求；

2 建筑高度不超过100m的建筑，应每两层设置一道支撑托架；建筑高度大于100m且小于150m的建筑，100m以上部分每层设置一道支撑托架，100m以下部分应每两层设置一道支撑托架。

5.4.10  勒脚构造设计应符合下列要求：

1 散水坡以上300mm~600mm高度范围宜采用吸水率低的保温材料进行保温处理，系统外表面应做防水处理；

2 外保温工程与散水坡之间应做防水处理。

条文说明：在勒脚部位与地面散水坡间距300mm~600mm左右高度范围内应采用密度为25kg/m3~30kg/m3的B1级EPS板或XPS板进行保温处理。

5.4.11  女儿墙部位的构造设计应符合下列要求：

1 女儿墙内外侧应根据工程设计需要进行保温处理，女儿墙外保温应与屋顶保温做好衔接，交接处应做防水密封处理；

2 女儿墙顶部应设置混凝土或金属压顶板，压顶板应向屋面侧排水，坡度不应小于5%，压顶内外侧下端应做滴水；

3 避雷针或安全护栏等设施穿透的位置应做防水密封处理。

5.4.12  穿过岩棉薄抹灰外墙外保温系统安装的部品构造设计应符合下列要求：

1 安装在外墙上的设备、管道或外遮阳产品、空调室外机托架等部品应固定于承重的主体结构上，与保温层之间应进行防水密封处理；

2 各种穿墙电线、管道应采用预埋套管；系统与穿墙管道之间应进行防水密封处理。

5.4.13  岩棉薄抹灰外墙外保温系统不应覆盖墙体变形缝。

- 6 施工

6.1 一般规定

6.1.1  岩棉薄抹灰外墙外保温工程的施工应按经审查合格的设计文件和经审查批准的节能保温专项施工方案进行，不得擅自变更。

条纹说明：本条文是对岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工的基本要求。施工图设计文件应经设计图纸审查机构审查。施工方案是指导整个建筑节能工程施工的前提条件，是保证质量的基本手段。文件一经确定，施工中不得变更。如变更，应按原程序重新审查、确认后，方可施工。

6.1.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工前，应对施工人员进行书面技术交底，施工人员上岗前应进行技术培训。

条文说明：施工人员的操作对于节能效果影响较大，且许多节能材料和工艺对某些施工人员来说可能并不熟悉，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训应留有记录。

6.1.3  岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工前，应进行如下现场检测：

1 胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的现场检验。检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定，检验结果平均值不得小于0.3MPa

2 锚栓抗拉承载力的现场检验。检验方法应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定，检验结果应满足本规程第4.2.7条的规定。

条文说明：为了保证岩棉薄抹灰外墙外保温工程的质量，施工前在现场对胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的检测，以及对锚栓的抗拉承载力的检测是必不可少的。这是保证岩棉薄抹灰外墙外保温工程安全性能以及检验施工方案可行性的重要措施。

6.1.4  材料的存放应符合下列规定：

1 材料进场后，宜放在仓库（棚）内存放，不得淋水或直接接触地面。仓库应采取通风、防潮措施；

2 材料应分类存放，并应挂牌标明材料名称。

6.1.5  大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙，经有关各方确认后进行施工。

条文说明：样板工程不仅可直观地看到岩棉保温材料的质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，并可以作为验收的参照实物标准。样板墙方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的墙面和构造做法，制作时应采用相同的材料和工艺在现场制作，应经各相关单位确认方可进行施工。施工中应注意样板墙的技术资料（材料、工艺、验收资料）应纳入工程技术档案。

6.1.6  在施工中应采取安全和劳动保护措施，并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80，《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的相关规定。

条文说明：高处施工的基本安全措施不能遗漏。此外，岩棉，特别是纤维直径较粗的岩棉，刺激皮肤，轻则引起刺痒，重则造成红肿。应配备必要的劳保用品，用以保护操作人员健康。

6.2 施工条件

6.2.1  岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工环境应符合下列规定：

1 施工期间以及完工后24h内，环境温度不应低于5℃；

2 夏季应采取遮阳措施，避免阳光直晒工作面；

3 施工时风力不应大于5级；

4 雨天不应施工。

条文说明：本条依据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144相关条款制定。环境温度和基层墙体温度过低会导致胶粘剂、抹面胶浆早期强度发展迟缓；大风可能破坏粘结剂的初粘力；雨淋甚至雨水冲刷的危害是增加岩棉保温材料自重、降低粘结强度，从而加大脱落风险；夏季的直射阳光可能加速聚合物水泥砂浆的水分蒸发。雨后检查是为评估脱落风险，如无风险，则待裸露的岩棉保温材料干燥后方可继续施工；如有脱落风险应铲下返工。

6.2.2  施工机具应准备齐全，吊篮或专用外脚手架应搭设牢固。

6.2.3  外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕，并预留保温层厚度。

6.2.4  施工前应进行基层墙体检查或处理。基层墙体应坚实、平整、表面应清洁，无油污、脱模剂、浮尘等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓、疏松和起皮部位应剔除。基层墙体的表面尺寸偏差、立面垂直度、阴阳角方正度等指标应符合国家现行相关工程施工质量验收标准的规定。

6.2.5  既有建筑岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工前的基层墙体除应符合本标准6.2.4条的规定外，尚应符合下列规定：

1 油渍及污染部分应清洗，起鼓、开裂的面层应剔除，由于拆除、冻害、析盐、侵蚀等所产生的损坏、孔洞应用聚合物砂浆修复；

2 应在既有墙体进行胶粘剂与基层的拉伸粘结强度及锚栓抗拉承载力标准值的现场检验。

6.3 施工工序

6.3.1  单层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统的施工应按图6.3.1进行。

图6.3.1 单层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统的施工工序

6.3.2  双层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统的施工应按图6.3.2进行。

图6.3.2 双层网岩棉薄抹灰外墙外保温系统的施工工序

6.4 施工要点

6.4.1  基层墙体处理应符合下列要求：

1 基层墙体必须清理干净，表面应用水泥砂浆抹平，墙面无污物；

2 既有建筑必须将原有外墙饰面去除，露出基层墙体表面，并且墙面无凹凸现象及污物；

3 当基层为加气混凝土砌块墙体时，必须用专用砂浆抹平，加气混凝土砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙等结合处，宜采用聚合物砂浆抹平，且应加设玻纤网增强，搭接处应平整，搭接长度不应小于100mm。玻纤网应置于找平层内，不得外露，且不得紧靠基层墙体；

4 当基层为钢筋混凝土墙体时，如果墙体表面平整度不大于5mm，可不必进行整体找平；否则，应用M15水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平；

5 当基层为其他材料砌筑墙体时，应用M15水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平。

6.4.2  胶粘剂、抹面胶浆配制应符合下列要求：

1 应严格按供应商提供的配比和工艺进行；

2胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加入适量水中，用专用电动搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的粘稠度；

3 每次配制不得过多，视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。

6.4.3  粘贴岩棉保温层应符合下列要求：

1 岩棉板或岩棉条宜进行双面界面处理；

2 粘贴岩棉保温层前，应首先检查岩棉保温层是否干燥，表面是否平整、清洁；潮湿、表面不平整、有污染的岩棉保温层不得用于工程；

3 根据建筑立面设计和外保温技术要求，在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制岩棉保温层的垂直度和平整度；

4 系统底部保温层与散水坡的间距不应小于20mm，并采用B1级EPS板或XPS板等进行保温处理，勒脚部位应安装具有防腐性能的托架；

5 岩棉保温层应自下而上，沿水平方向铺设粘贴，竖缝应逐行错缝1∕2板长，在墙角处应交错互锁，并应保证墙角垂直度；

6 粘贴定向岩棉板时，应将高强度面层向外；

7 岩棉保温层抹完胶粘剂后，应先将保温层下端与基层墙体粘贴，然后自下而上均匀挤压、滑动就位，粘贴时应轻柔，并随时用2m靠尺和拖线板检查平整度和垂直度。应及时清除板边溢出的胶粘剂，保温层侧边不得有胶粘剂。相邻岩棉制品应紧密对接，板缝不应大于2mm，板间高差应不应大于1.5mm；

8 局部不规则处的岩棉制品可现场裁切，切口应与表面垂直。

6.4.4  抹面层施工应符合下列要求：

1 岩棉保温层粘贴完毕1d后，进行抹面层施工；

2 抹面胶浆的配制应符合本规程6.4.2条的要求；

3 单层网构造的抹面层分二层进行。首先在粘贴好的岩棉保温层表面均匀抹一道2mm左右的抹面胶浆，初凝前压入玻纤网，待抹面胶浆初凝后锚入锚栓，并用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及周边；待第一层抹面胶浆养护1d后，抹第二层抹面胶浆，抹平并使抹面层总厚度控制在3mm~5mm；

4 双层网构造的抹面层分三层进行。首先在粘贴好的岩棉保温层表面均匀抹一道2mm左右的抹面胶浆，初凝前压入底层玻纤网，待抹面胶浆初凝后锚入锚栓，并用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及周边；待第一层抹面胶浆养护1d后进行抹第二层抹面胶浆施工，厚度2mm左右，初凝前压入面层玻纤网；待第二层抹面胶浆养护1d后，再抹第三层抹面胶浆，抹平并使抹面层总厚度控制在5mm~7mm；

5 在保温系统起始部位、门窗洞口、女儿墙等部位应采用玻纤网进行翻包。翻包用玻纤网的宽度应为岩棉保温层厚度加200mm，其中100mm应压入胶粘剂内，余下的另一端甩出备用，待岩棉保温层粘贴牢固后，将预先甩出的玻纤网沿厚度方向翻包，并压入抹面层内；

6 门窗洞口四角处应在岩棉保温层表面沿45°方向加铺300mm×200mm的玻纤网增强；当翻包玻纤网与增强玻纤网重叠时，宜将重叠处的翻包玻纤网裁掉；

7 阴、阳角宜采用玻纤网双包方式增强处理；阳角也可采用自带玻纤网的PVC或铝合金包角条增强处理。

8 抹面层施工间歇应留在自然断开或留茬断开处（如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位），以方便后续施工的搭接；

9 抹面层施工完毕后，不得扰动，应视环境气候条件采取相应养护方法，静置养护时间不应少于24h。

6.4.5  锚栓安装施工应符合下列求：

1 应在前一道工序完毕24h后，且应经检查验收合格后进行锚栓安装；

2 锚栓类型和钻头直径的选择应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366和本规程表4.3.7的规定；

3 钻孔深度应大于锚固深度10mm，旋入式锚栓不应采用敲击式安装方式。

6.4.6  饰面层施工应符合下列要求；

1 应使用具有透气性的饰面砂浆或水性涂料；

2 饰面层施工应符合国家现行相关标准。

- 7 质量验收

7.1 一般规定

7.1.1  岩棉薄抹灰外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及国家现行相关规定进行施工质量验收。

7.1.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能保温分项工程验收。

7.1.3  岩棉薄抹灰外墙外保温工程应提供系统检验报告（包括安全性和耐候性检验）。

7.1.4  岩棉薄抹灰外墙外保温工程应进行隐蔽工程验收，并应有文字记录和图像资料，进行隐蔽工程验收的部位应包括下列内容：

1 基层墙体及其表面处理；

2 保温板粘结或锚固；

3 被封闭保温层的厚度；

4 玻纤网的铺设与层数；

5 锚栓类别、数量、布置与锚固深度、锚栓的抗拉承载力；

6 抹面层厚度；

7 各加强部位及门窗洞口和穿墙管线部位的处理；

8 墙体热桥部位处理。

条文说明：本条规定的岩棉薄抹灰外墙外保温系统在节能保温工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容。相比原标准，隐蔽工程验收内容更具体。

7.1.5  岩棉薄抹灰外墙外保温工程验收的检验批划分应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工方法的墙面，应按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每1000 m2划分为一个检验批，不足1000 m2应按一个检验批检验；

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

条文说明：本条规定的原则与现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411保持一致，应注意外墙外保温检验批划分并非是唯一或绝对的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.1.6 岩棉薄抹灰外墙外保温工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目全部合格；

3 一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4 应具有完整的施工操作证明文件和质量检查记录。

条文说明：本条说明了检验批质量验收的合格规定，主控项目与一般项目的验收在严格程度上存在区别。

7.1.7岩棉薄抹灰外墙外保温分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程所含的检验批均应合格；

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

7.2 主控项目

7.2.1  岩棉薄抹灰外墙外保温工程应提供系统及组成材料的型式检验报告、胶粘剂与基层墙体拉伸粘结强度的现场检验报告及基层墙体锚栓抗拉承载力标准值现场检验报告。系统各组成材料的品种、规格、性能应符合本标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查系统及组成材料的产品合格证、出厂检验报告等出厂质量证明文件；有效期内的型式检验报告，以及现场检验相关报告。

检查数量：全数检查。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温工程使用的系统及组成材料的品种、规格等应符合设计要求，不能随意改变和替代。在材料进场时通过目视和尺量、称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。

7.2.2  岩棉薄抹灰外墙外保温工程使用的岩棉板、岩棉条、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板或定向岩棉板及系统配套材料进场时，应对其性能进行见证取样复验，复验项目应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2 岩棉薄抹灰外墙外保温系统主要组成材料复验项目

| 组成材料 | 现场抽样数量 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 岩棉板、岩棉条、网织增强岩棉板、增强竖丝岩棉复合板、定向岩棉板 | 同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次；每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。每次随机抽取3块样品进行检验。 | 导热系数、表观密度，垂直于表面的抗拉强度，酸度系数 |
| 胶粘剂 | 同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次；每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。对干粉砂浆从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg；液料应按国家现行标准《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186规定执行。 | 标准状态拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、标准状态拉伸粘结强度（与岩棉条或网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板） |
| 抹面胶浆 |  | 标准状态和耐水拉伸粘结强度（与岩棉条或网织增强岩棉板或增强竖丝岩棉复合板）、抗冲击性 |
| 玻纤网 | 每5000m2抽取5m2。 | 耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率 |
| 锚栓 | 同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次；每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。对锚栓从一批中随机抽取5箱，每箱随机抽取2个，总计不少于10个。 | 抗拉承载力标准值、锚盘刚度 |

检验方法：随机抽样送检，检查复验报告。

检查数量：符合表7.2.2的规定。同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算墙体抽样面积。

条文说明：本条列出了岩棉薄抹灰外墙外保温工程采用的岩棉制品、胶粘剂、抹面胶浆、玻纤网、锚栓等进场复验的具体项目。复验的实验方法应遵守相应产品的试验方法标准。

7.2.3 岩棉薄抹灰外墙外保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理，处理后的基层墙体应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

条文说明：为了保证岩棉薄抹灰外墙外保温工程质量，需要对基层墙体进行处理，然后进行保温层施工。基层墙体处理对于保证安全和节能效果很重要，由于基层墙体处理属于隐蔽工程，事后无法检查。本条强调对基层墙体处理应按照设计和施工方案要求进行，并规定全数检查。

7.2.4 岩棉薄抹灰外墙外保温工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.5 岩棉薄抹灰外墙外保温工程的施工，应符合下列规定：

1 岩棉制品的厚度必须符合设计要求。

2 岩棉制品与基层墙体及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。有效粘结面积和粘结强度应符合设计要求。岩棉制品与基层墙体的粘结强度应做现场拉拔试验。

3 锚固件数量、位置、锚固深度和抗拉承载力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手扳检查；岩棉制品厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

条文说明：以粘贴为主的岩棉条薄抹灰外墙外保温系统，有效粘结面积及粘结强度至关重要，有效粘结面积应认真核查隐蔽工程验收记录，粘结强度应进行现场拉拔检验。以锚固为主的岩棉板及定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统，锚栓的锚固性能至关重要，应进行现场拉拔检验。

7.2.6  岩棉薄抹灰外墙外保温工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的要求，并应符合下列规定：

1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2 饰面层不得渗漏。

3 保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

条文说明：本条是对岩棉薄抹灰外墙外保温工程的饰面层质量的规定。除应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定外，本条提出三款要求，主要目的是防止该系统出现安全问题和保温失效的问题。

7.2.7  外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗非透明顶板、侧板和底板等外墙热桥部位，应按设计要求采取防热桥措施。

检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5个洞口。其他热桥部位按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。

条文说明：本条所指的窗洞口的侧面，即与外墙面垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不供暖空间墙体上的上述部位，以及凸窗外凸部分的四周墙面和地面，均应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时，施工单位应同设计、建设或监理单位联系，采取处理措施。

7.3 一般项目

7.3.1  进场岩棉薄抹灰外墙外保温系统组成材料的包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2  岩棉制品接缝方式应符合设计和施工要求，接缝应平整、严密。

检验方法：观察检查；手摸检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。

7.3.3  玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和施工的要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓；玻纤网不得褶皱、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

条文说明：本条是对玻纤网的施工要求。玻纤网的铺设属于隐蔽工程，其质量缺陷完工后难以发现，故施工中应加强管理和严格要求。

7.3.4  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、空洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。

条文说明：施工产生的墙体缺陷往往成为热桥，应采取保温密封措施进行修补。

7.3.5  墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。

条文说明：本条主要要求容易碰撞部位、破损部位的保温层不被破坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。

7.3.6  岩棉制品安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.6的规定。

表7.3.6 岩棉制品安装允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 4.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 立面垂直 | 4.0 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 阴、阳角垂直 | 4.0 | 用2m托线板检查 |
| 阳角方正 | 4.0 | 用200mm方尺检查 |
| 接茬高差 | 1.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温施工的外观效果，其平整度、垂直度以及阴阳角方正等均取决于岩棉保温材料安装的质量，此道工序属于隐蔽验收，故施工中应加强管理和严格要求。

7.3.7  抹面层厚度应为3mm~7mm，抹面层与岩棉制品应粘结牢固，且应无脱层、空鼓，面层无裂纹。

检验方法：敲击和观察检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.3.8  抹面层的允许偏差和检验方法应符合表7.3.8的规定。

表7.3.8 抹面层的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 4.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 立面垂直 | 4.0 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 阴、阳角方正 | 4.0 | 用直角检测尺检查 |
| 直线度(装饰线) | 4.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

检验方法：观察；手扳检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

条文说明：岩棉薄抹灰外墙外保温施工最终观感质量反映在抹面层上，其表面平整状况、立面垂直效果，线条的顺直等均影响到外立面验收质量，因此要严格要求。

- 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

- 《增强材料机织物试验方法第2部分：经、纬密度的测定》GB/T 7689.2

- 《增强材料机织物试验方法第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力》GB/T 7689.5

- 《增强制品试验方法第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3

- 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

- 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

- 《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146

- 《玻璃纤维网布耐碱性试验方法氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T 20102

- 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

- 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

- 《建筑用绝热制品垂直于表面抗拉强度的测定》GB/T 30804

- 《建筑用绝热制品部分浸入法测定短期吸水量》GB/T 30805

- 《建筑用绝热制品浸泡法测定长期吸水性》GB/T 30807

- 《建筑用绝热制品剪切性能的测定》GB/T 32382

- 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

- 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480

- 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

- 《外墙奥文系统耐候性实验方法》JG/T 429

- 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483

- 《网织增强岩棉板薄抹灰外墙外保温工程技术规程》T/CECS 467-2017

- 《增强竖丝岩棉复合板应用技术规程》T/CECS 665-2020

辽宁省地方标准

岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程

DB21/T-×××-2020

# 条文说明

2020 沈阳

- 目  次

1  总则 ………………………………………………………………………………

2  术语和符号 ………………………………………………………………………

2.1 术语 ………………………………………………………………………

2.2 符号………………………………………………………………………

3  基本规定 …………………………………………………………………………

4  性能要求 …………………………………………………………………………

4.1  系统性能要求………………………………………………………………

4.2  材料性能要求………………………………………………………………

5　设计要求 ………………………………………………………………………

5.1  一般规定…………………………………………………………………

5.2  抗风荷载设计……………………………………………………………

5.3  热工设计…………………………………………………………………

5.4  构造设计……………………………………………………………

6　施工 ……………………………………………………………………………

6.1  一般规定…………………………………………………………………

6.2  施工工序…………………………………………………………………

6.3  施工要点…………………………………………………………………

7  质量验收 ………………………………………………………………………

7.1  一般规定…………………………………………………………………

7.2  主控项目…………………………………………………………………

7.3  一般项目…………………………………………………………………